Menderes Masifi Güney Kesiminde Yer Alan Mermer Yataklarının Jeokimyasal Özellikleri

Metin Bağcı1, Ahmet Yıldız2, Yaşar Kibici3

1 AKÜ İscehisar Meslek Yüksekokulu Mermercilik Programı, mbagci@aku.edu.tr

2 AKÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, ayildiz@aku.edu.tr

3 Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, kibici@aku.edu.tr

ÖZ

Menderes masifi güneyinde bulunan mermer yatakları masifin örtü serisini oluşturan şistler içersinde yer alılar. Kavaklıdere ilçesi Çay boyu mevkiinde, Kestanecik Köyü çevresinde, Karaltı ve Kozağaç köyleri arasında kalan bölge ile Kalınağıl köyü çevresinde farklı renk ve özellikte mermerler yayılım sunmaktadırlar. Saha çalışmaları sırasında bölge mermerlerin özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla, 65 adet farklı mermer ve yan kayaç örnekleri alınmıştır.

Çalışma alanından derlenen farklı mermer örneklerinin jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, major element, iz element, nadir toprak element(REE) analizleri ile izotop analizleri yaptırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen yeni sonuçlar verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelime: Mermer, İzotop, Menderes Masifi, Jeokimya

ABSTRACT

Marbles deposits in the Southern Menderes Massif occur in the schist fall in the cover series of the massif. In the area of Kavaklıdere county Çay boyu town, around Kestanecik village, in between Karaltı and Kozağaç villages area around Kalınağıl village, different color and characteristic marbles are cropping. During the investigation survey, 65 different marble and wall rock samples were taken to find out characteristic of the region marbles.

For the purpose of determination of geochemistry features of the different marble samples compiled from the study area, major element, trace element, rare earth element (REE) and δ13C, δ18O and 87Sr/86Sr isotopes analysis were performed.  The latest results will be represented in this study.

Key Words: Marble, Isotope, Menderes Massif, Geochemistry