Çan-Etili (Çanakkale) Bölgesindeki Riyolitik Tüflerin (Çan Taşı) Jeolojik ve Petrografik Özellikleri: Yapı ve Kaplama Taşı Yönünden İrdelenmesi

Oya Türkdönmez ve Mustafa Bozcu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

17020 Çanakkale (E-posta: o_turkdonmez@comu.edu.tr)

Bu çalışmada, Çan-Etili civarında yaygın yüzlekleri bulunan Geç Oligosen−Erken Miyosen yaşlı ve Çan volkanizmasının piroklastik ürünlerinden tüflerin jeolojik, petrografik, kimyasal ve fiziko-mekanik özellikleri araştırılarak, bunların kaplama ve yapıtaşı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Yörede ‘Çan taşı’ olarak adlandırılan tüfler uzun yıllardır kaplama ve yapıtaşı olarak kullanılmaktadır. Bu tüfler açık sarımsı, krem, hidrotermal alterasyon ile mangan ve demirli oksitleşme sonucu gelişmiş kırmızımsı, kahverenkli değişik motifler sunarlar. Bu birimler; kompakt yapılı, riyolitik bileşimli, litik tüflerden yer yer de kristalin tüflerden oluşurlar ve başlıca volkanik cam parçacıkları ile kuvars, plajiyoklas ve biyotit fenokristallerini içerirler. Tüf örnekleri üzerinde yapılan petrografik ve kimyasal analizlerin yanı sıra, fiziksel ve mekanik özelliklerini belirleyebilmek için Halilağa, Hoppa Tepe, Dereoba ve Uzunalan Mevkii’leri olmak üzere 4 farklı bölgeden 12 adet örnek üzerinde standart kaya mekaniği deneyleri yapılmıştır. Doğal yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan, Hoppa Tepe Mevkii’ndeki kırmızımsı kahverenkli ve demiroksitçe zengin tüfler, bölgede tek eksenli sıkışma dayanım ve birim hacim ağırlıkları en yüksek olan tüflerdir. Ancak bunlar, daha ince taneli ve demiroksitli alterasyonun fazla olması nedeniyle diğerlerinden, ağırlıkça su emme ve eğilme dayanımı olarak daha zayıftır. Uzunalan Mevkii tüfleri ise açık renkli ve homojen olup, bölgede yüksek gözeneklilik, en düşük birim hacim ağırlık ve tek eksenli sıkışma dayanımlarına sahip kayaçları oluşturmaktadır. Halilağa ve Dereoba bölgesindeki tüfler, mekanik ve fiziksel özellikleri bakımından benzer değerlere sahiptirler. Elde edilen veriler, bölgedeki riyolitik bileşimli tüflerin petrografik ve kimyasal özellikleri ile fiziko-mekanik özellikleri arasında dolaylı bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Özellikle petrografik incelemelerde taneleri bağlayan matriksin (volkanik cam) içerdiği boşluklar ve ince taneli kaya parçası miktarına bağlı olarak yoğunluklarının ve sıkışma dayanımlarının daha yüksek değerler gösterdikleri belirlenmiştir. Kimyasal analizlerde ise özellikle SiO2 içeriği düşük örneklerin sıkışma dayanımlarının da düşük olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, TS 1910 ve TS 2513 standartları ile karşılaştırıldığında, Çan-Etili bölgesindeki riyolitik tüflerin fiziko-mekanik özelliklerinin yapı ve kaplama taşı olarak kullanımında uygun değerlerin altında kaldıkları saptanmıştır. Ancak bu tüfler dekoratif kaplama amaçlı kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: Çanakkale, Çan taşı, tüf, yapı taşı, kaplama taşı

The Geological and Petrographical Properties of Rhyolitic Tuffs (Çan Stone)

in Çan-Etili Area (Çanakkale):  An Evaluation in Terms of Covering

and Building Stones

Oya Türkdönmez & Mustafa Bozcu

Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Geological Engineering,

TR−17020 Çanakkale, Turkey (E-mail: o_turkdonmez@comu.edu.tr)

In this study, geological, petrographical, geochemical and physico-mechanical properties of tuffs exposed around Çan-Etili, pyroclastic products of Late Oligocene−Early Miocene Çan Volcanism, have been investigated and evaluated as covering and building stones. In the region, tuffs called as ‘Çan taşı’ have been used as covering and building stones for a long time. These tuffs have different patterns which light yellowish, cream, reddish and brown colors developed by manganese and iron oxidation of hydrothermal alteration. These units have compact structure with rhyolitic composition, and are composed of lithic tuffs and locally crystalline tuffs. The mineral assemblage of tuffs is mainly made up of quartz, plagioclase and biotite phenocrystals with particles of volcanic glass. Not only petrographical and geochemical analyses on tuffs but also standard rock mechanic experiments on tuff samples collected from four different quarries (Halilaga, Hoppa Hill, Dereoba, Uzunalan) have been carried out in order to determine their physical and mechanical properties. Reddish-brown, iron oxide-rich tuffs around the Hoppa Hill used for covering stone and natural building stone have the highest uniaxial compressive strength and unit weight. On the other hand, these tuffs have lower bending strength and water absorptions due to more fine-grained and more iron oxide-alteration. Tuffs around Uzunalan are not only light-coloured and homogeny but also formed the lowest rocks in terms of their high porosity and the lowest unit weight and uniaxial compressive strength. Tuffs around Halilağa and Dereoba have similar values in terms of physical and mechanical features. All available data show indirectly relationship between petrographical, geochemical properties and physico-mechanical properties of tuffs in rhyolitic composition. Especially, matrix (volcanic glass) has high unit weight and compressive strength in terms of the amount of spaces and fine-grained rock fragments based on petrographical studies. However, samples having low SiO2 content are low compressive strength with respect to chemical analyses. In conclusion, physical and mechanical properties of rhyolitic tuffs in Çan-Etili area have been determined that it has unsuitable values as building and covering stones, when compared with TS 1910 and TS 2513, but tuffs may be used for decorative cladding purposes.

Key Words: Çanakkale, Çan stone, tuff, building stone, covering stone