Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta) Lateritik Boksit Zuhurunun

Nadir Toprak Element Jeokimyası

Yeşim Bozkır, Ahmet Ayhan ve Fetullah Arık

Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 42100 Selçuklu, Konya

(E-posta: y_bozkir@hotmail.com, ybozkir@selcuk.edu.tr)

Çarıksaraylar Kasabası kuzeybatısında yüzeyleyen Kışla Tepe boksit zuhuru İslikayatepe volkanitleri üzerinde bulunmaktadır. Bazik volkanit, yarı ayrışmış volkanit (saprolit) ve tamamen boksite dönüşmüş seviyeler ile temsil edilen profilin kalınlığı 103 m dir. Bu lateritik profil içerisinde iki seviye halinde izlenen otokton boksitler, ortalama % 42.6 Al2O3, % 25.9 Fe2O3, % 4.9 TiO2, % 11.5 SiO2 içermektedir. Diyaspor, hematit, böhmit, kaolinit, saponit, nontronit ve anataz minerallerini içeren boksitlerin toplam nadir toprak elementleri (NTE) miktarı 167.2 ppm’dir. Ce, 66.4 ppm ortalama ile en çok bulunan NTE olup, bunu 36.3 ppm ile La ve 34.9 ppm ile Nd izlemektedir.  Toplam miktarı 152.6 ppm olan hafif nadir toprak elementleri (HNTE; La-Sm), toplamı 12.7 ppm olan ağır nadir toprak elementleri (ANTE; Gd-Lu)’nin yaklaşık 12 katı oranında bulunmaktadır. NTE, kondritlere göre normalize edildiğinde (La/Lu)N = 18.0, (Gd/Yb)N= 3.2, (La/Sm)N = 3.5, (La/Yb)N= 20.1, Eu/Eu* = 1.2, Ce/Ce* = 0.8’dir. NTE, bazaltlara göre normalize edildiğinde ise; (La/Lu)N = 4.6, (Gd/Yb)N= 1.8, (La/Sm)N= 1.9, (La/Yb)N= 5.0, Eu/Eu* = 0.9, Ce/Ce* = 0.8’dir. Negatif Ce anomalisi, boksitlerin oksidasyon koşulları altında bazik volkanitlerden türemiş olduğu varsayımını desteklemektedir. İncelenen boksitler; kondritlere göre 32, tüm dünyaya göre 21, primitif mantoya göre 15, peridotite göre 11 ve okyanus ortası sırtı bazaltına (MORB) göre yaklaşık 2.5 kat daha fazla nadir toprak elementi içermektedir.

Anahtar Sözcükler: otokton boksit, laterit, volkanit, NTE, jeokimya, Çarıksaraylar

Rare Earth Element Geochemistry of Lateritic Bauxite Occurrence

in Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta)

Yeşim Bozkır, Ahmet Ayhan & Fetullah Arık

Selçuk University, Department of Geological Engineering, Selçuklu, TR(42100 Konya, Turkey

(E-mail: y_bozkir@hotmail.com, ybozkir@selcuk.edu.tr)

Kışla Tepe bauxite occurrence is cropped out in NW of Çarıksaraylar, situated at the top of the İslikayatepe volcanite. Thickness of profile represented by basic volcanite, partly weathered volcanite (saprolite) and bauxite levels is 103 meters. Autochthonous bauxites, is observed as two levels in this lateritic profile, contains average 42.6 % Al2O3, 25.9 % Fe2O3, 4.9 % TiO2, 11.5 % SiO2. Total rare earth elements (REE) of bauxites, which is consist of diaspore, hematite, bohmite, kaolinite, saponite, nontronite and anatase, is 167.2 ppm. Ce is the most abundant element in REE with an average 66.4 ppm and it is followed by La (36.25 ppm) and Nd (34.9 ppm). Light rare earth elements (LREE; La-Sm) (152.6 ppm) were enriched 12 times as much as heavy rare earth elements (HREE; Gd-Lu) (12.7 ppm). Chondrite-normalized REE values for the bauxites are (La/Lu)N = 18.0, (Gd/Yb)N= 3.2, (La/Sm)N= 3.5, (La/Yb)N = 20.1, Eu/Eu* = 1.2 and Ce/Ce* = 0.8; basalt-normalized REE values for the bauxites are (La/Lu)N= 4.6, (Gd/Yb)N= 1.8, (La/Sm)N= 1.9, (La/Yb)N= 5.0, Eu/Eu* = 0.9, Ce/Ce* = 0.8.  Negative Ce anomaly suggest that bauxite is formed under the oxidation condition and derived from basic volcanites.  The REE contents of lateriric bauxites are 32 times higher than those of the chondrites, 21 times those of the world, 15 times those of the primitive mantle, 11 times those of the peridotites, and 2.5 times those of the Middle Ocean Ridge Basalts (MORB).

Key Words: autochthonous bauxite, laterite, volcanite, REE, geochemistry, Çarıksaraylar